2026年大兴安岭地区食品相关产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸碗 | 不少于100只 | 不少于50只 | 不少于50只 |
| 2 | 纸杯 | 3包（每包不少于50只） | 2包（每包不少于50只） | 1包（每包不少于50只） |
| 3 | 复合膜袋 | 膜类产品：每批次产品抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5㎡，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品；袋类产品：检60个，备60个 |  |  |
| 4 | 非复合膜袋 | 膜类产品：每批次产品抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5㎡，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品；袋类产品：检60个，备60个 |  |  |
| 5 | 一次性竹筷 | 200双（独立包装） | 100双（独立包装） | 100双（独立包装） |
| 6 | 手洗餐具用洗涤剂 | 包装规格＜2kg（L）：抽样数量（个）：不少于2kg（L）且不少于3个独立包装，检2备1； 包装规格≥2kg（L）且＜10kg（L）的独立包装：抽样数量（个）：不少于3个独立包装，检2备1； 包装规格≥10kg（L）的大包装：抽样数量（个）：3个大包装，从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于1kg（L），检2备1； |  |  |

2 检验依据

表2纸碗检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 27591-2025 |
| 2 | 容量偏差 | GB/T 27591-2025 |
| 3 | 耐温性能 | GB/T 27591-2025 |
| 4 | 漏水性 | GB/T 27591-2025 |
| 5 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 6 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |
| 7 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 盒盖对折性能 | GB/T 27591-2025 |
| 11 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 12 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 13 | 铅（Pb） | GB 31604.34-2016 |
| 14 | 砷（As） | GB 31604.38-2016 |
| 15 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 16 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 注：产品类型不同，检验项目不同。 |  |  |

表3纸杯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官指标 | GB/T 27590-2022 |
| 2 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2022 |
| 3 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 |
| 4 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 容量偏差 | GB/T 27590-2022 |
| 6 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |
| 7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
| 8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 铅（Pb） | GB 31604.34-2016 |
| 11 | 砷（As） | GB 31604.38-2016 |
| 12 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 13 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 14 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 15 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |

表4复合膜袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限含 PA 材质的产品） | GB 31604.19-2016 |
| 8 | 邻苯类增塑剂特定迁移量（限含 PVC 材质的产品） | GB 31604.30-2025 |
| 9 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限含 PET、PBT 材质的产品） | GB 31604.21-2025 |
| 10 | 微生物总数/菌落总数 | GB/T 18706-2008 GB 4789.2-2022 |
| 11 | 致病菌 | GB 4789.4-2024 GB 4789.5-2012 GB 4789.10-2016 GB 4789.11-2014 GB 14934-2016 GB/T 18706-2008 |
| 12 | 大肠菌群 | GB/T 18706-2008 GB 4789.3-2016 GB 14934-2016 |
| 13 | 霉菌 | GB/T 18706-2008 GB 4789.15-2016 |
| 14 | 酵母菌 | GB/T 18706-2008 GB 4789.15-2016 |
| 15 | 热封强度（仅对袋类产品） | QB/T 2358-1998 GB/T 19741-2005 |
| 注：标准不同，检测项目不同 |  |  |

表5非复合膜袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52-2021 |
| 6 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限 PA 材质） | GB 31604.19-2016 |
| 8 | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC 材质) | GB 31604.30-2025 |
| 9 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限 PET 、PBT 材质） | GB 31604.21-2025 |
| 10 | 热封强度（限袋类产品） | QB/T 2358-1998 |
| 注：标准不同，检测项目不同 |  |  |

表6一次性竹筷检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大肠杆菌 | GB/T 4789.3-2003 |
| 2 | 沙门氏菌 | GB/T 4789.4-2003 GB 14934-2016 |
| 3 | 志贺氏菌 | GB/T 4789.5-2003 |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 4789.10-2003 |
| 5 | 溶血性链球菌 | GB/T 4789.11-2003 |
| 6 | 感官要求 | GB/T 19790.2-2005 GB 4806.12-2022 |
| 7 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 8 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 9 | 二氧化硫 | GB 4806.12-2022 GB 31604.32-2016 GB/T 19790.2-2005 |
| 10 | 噻菌灵 | GB 4806.12-2022 |
| 11 | 邻苯基苯酚 | GB/T 19790.2-2005 |
| 12 | 抑霉唑 | GB/T 19790.2-2005 |
| 13 | 联苯 | GB 4806.12-2022 |
| 14 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 15 | 霉菌 | GB/T 4789.15-2003 |
| 注：标准不同，检测项目不同 |  |  |

表7手洗餐具用洗涤剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷 | GB/T 30797-2014 |
| 2 | 重金属 | GB/T 30799-2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795-2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796-2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388-2011 |
| 6 | 菌落总数 | GB 4789.2-2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2025 |
| 8 | 总有效物含量 | GB/T 13173-2021 |
| 9 | pH | GB/T 6368-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 27591-2025	纸餐具

GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 27590-2022	纸杯

GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料

GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋

GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料

GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则

GB/T 26690-2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜

GB/T 26691-2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜

GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋

GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 30768-2014 食品包装用纸与塑料复合膜、袋

GB/T 40266-2021 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则

GB/T 41168-2021 食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋

GB/T 41169-2021 食品包装用纸铝塑复合膜、袋

GB/T 41220-2021 食品包装用复合塑料盖膜

BB/T 0012-2014 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜

BB/T 0041-2021 包装用多层共挤阻隔膜

BB/T 0052-2017 液态奶共挤包装膜、袋

BB/T 0084-2021 蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料

QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋

QB/T 2197-2024 酱腌菜包装用复合膜、袋

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 17030-2019 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜

GB/T 20218-2021 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB/T 24984-2010 日用塑料袋

GB/T 27740-2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜

GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋

BB/T 0002-2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

BB/T 0014-2011 夹链自封袋

BB/T 0030-2019 包装用镀铝薄膜

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜

GB/T 19790.2-2005 一次性筷子　第2部分：竹筷

GB 4806.12-2022 食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品

GB 14930.1-2022 食品安全国家标准洗涤剂

GB/T 9985-2022 手洗餐具用洗涤剂

食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。